景观工程工艺标准

•

•

•

•

•

•                        ——

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

硬景部分

铺装排版控制

六边防护

铺装对缝

铺装防泛碱

勾缝、清水

石材缝宽控制

缝、V缝

铺装扫缝

铺装样板的控制

弹石缝宽控制

石材铺贴控制要求

石材园路铺装的施工控制   水洗石园路铺装的施工控制 砖的施工控制

碎拼园路铺装的施工控制

塑胶做法/塑胶跑道

道路边线的施工控制

弧形道路的施工控制

汀步的施工控制

水中汀步的施工控制

沥青浇筑收边

铺装基础侧面的处理

木平台施工控制

石材与质感材料交接处理

伸缩缝的处理

水景压顶的处理

水景架空标准工艺

水景马赛克市面转角处理

水景防泛碱工艺

硬景部分

景墙与地面间衔接标准

立面转角的处理

建筑主体结构基础与景观基础 接口处理节点

建筑与硬质铺装衔接处理

灯具安装基础标准

压顶做法

儿童防护施工控制

道牙施工控制

台阶的施工控制

边井标准

截水沟标准

取水阀的施工控制

装饰井盖的施工控制 (有框)

装饰井盖的施工控制 (无框)

绿化隐形井盖的控制

铁艺的施工控制/铁艺的成品

保护控制

成品保护的施工控制

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装排版控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 铺装应做到块材对缝整齐、线型挺拔； 弧形铺装面层材料需要根据设计进行弧形切割； 效果要美观、整齐、平整、要有整体性模数化。 工法要点(工艺/工序) 1、铺装规格材料模数排版。 2、铺装排版时，图上放样和实地放样相结合。无法满足所 有板材套用模数时，可在边角等较隐蔽部位出现45°对拼或 大小板材，大面铺装板材规格需统一，以降低施工难度 | 粗糙样例(图) |  | 精工样例(图) |  |
|  |  | 粗 粗 | 转角石材铺装未对缝，铺装排版不到位 铺装未排版，收边不整齐，出现大小头 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：六边防护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 使防护剂均匀分布在石材表面或渗透到石材内部形成一种 保护，使石材具有防水、防污、耐酸碱、抗老化、抗冻融、 抗生物侵蚀等功能，从而达到提高石材使用寿命和装饰性 能的效果 工法要点(工艺/工序) 1. 石材必需完全清洁。 2.防护剂量充足。 3. 有缝隙的区域，将药剂以注射针头注入缝隙中，以确 实达到饱和的防护效果。 4.表面施作时，应涂抹两层，施作时均匀涂抹。 5.背面施作时，应厚涂一层，施作时均匀涂抹无遗漏之处。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 六边防护没有做，石材色差大 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装对缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 九缝合一 十字定位器，适用于控制规则板材的缝宽 通过小木片、竹片等控制密缝和开缝的宽度 工法要点(工艺/工序) 1.大面积铺贴时，可拉十字控制线，纵横各铺一行，作为大面 积铺贴表筋用，并根据编号及试排时的缝隙，在十字控制线 交点开始铺贴，向两侧或后退方向顺序铺贴。 2.面层铺装完成2－3天后，需要对开缝不齐的部位进行修整， 切割出一致的宽度。如做六面防护则需在切割后作二次防护 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 铺装不对缝，出现大小头 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装防泛碱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 铺装粘结层减少碱量，严禁使用海沙，做好防泛碱 工法要点(工艺/工序) 1、选择相适应的防护剂予以石材防护，选用渗透型和 成膜型防护剂六面防护处理。 2、为防止出现泛碱、泛霜，施工中所用的沙子应为河 沙，严禁使用海沙。 3、控制粘结层含碱量。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 铺装施工粗糙，泛碱严重 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：石材缝宽控制——勾缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 明确设计缝宽要求； 控制石材的几何精度，根据石材误差情况控制铺贴时缝 宽小于设计缝宽要求以便洗缝； 勾缝不应小于3mm缝宽，需满浆勾缝饱满 工法要点(工艺/工序) 1. 提前确定设计缝宽要求，施工时将缝宽控制小于设计 缝宽要求； 2、通过洗缝统一修正缝宽，确保缝宽统一 3、浅色石材采用白水泥、深色石材采用黑水泥进行勾缝。 4、勾缝需渗入材质缝隙内并达到饱满，并使用海绵擦拭 多余勾缝水泥。 5、 5mm以上缝宽建议使用专用勾缝剂勾缝。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 缝宽宽窄不一，勾缝会扩大缝宽差异观感 填缝不饱满，容易脱落 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：石材缝宽控制——清水缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 明确设计缝宽控制要求，建议为3mm； 严格控制石材加工时的几何误差在0-1mm； 铺贴时缝宽控制在2-3mm，对缝宽窄处修缝 工法要点(工艺/工序) 1、清水缝对于铺装显得更为清爽，立体感更强，关键点在 于石材的几何误差需严格控制 2、石材至少采用红外切割，需完成石材切割前交底，控制 刀片厚度带来的石材误差，方板确保四边垂直。 3、明确好设计缝宽，到场石材进行几何误差验收，铺贴时 根据验收情况控制缝宽小于设计缝宽。 4、铺贴完成后采用小1mm的刀片进行统一洗缝处理。 5、可采用6米长铝合金矩管作为切割机滑轨，确保洗缝通直。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 缝宽不统一，缝格直顺度差，缝左右摆 洗缝时切割精度差造成切割“小尾巴” |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：石材缝宽控制——V缝 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 可使铺装立体感更强； 弱化缝宽不均的情况； 缝宽斜边深度控制在3mm-5mm |  | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  | 工法要点(工艺/工序) 1、设计时明确石材四边倒斜角的尺寸，在厂内统一加 工，现场进行铺贴 2、铺贴完成后，可以使用V缝切割刀片对V缝进行修整， 使缝格以及斜角棱角均在一条通直的水平线上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粗 粗 | 倒斜角边尺寸宽窄不一，使V缝缝宽大小不均 V缝过深导致缝内留存赃物，难以清洁 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装扫缝 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 砖铺贴后需细沙扫缝 工法要点(工艺/工序) 1、烧结砖、陶土砖、 PC砖铺装铺贴完成后，必须进行 表层细砂扫缝，必须做好成品保护工作。 2、防止在施工过程中砖的移动，不能在路砖铺设完后 再往砖的接缝中添沙，应在铺设一小段后，就用铁锹把 细纱撒到路砖的接缝中，此举称为"扬沙定位"。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 倒没有细沙扫缝，缝宽控制不好 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装样板的控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 1:1实体打样； 检验铺装材质拼色和铺贴工艺； 保持到项目铺贴结束，有新进班组对应铺贴样板完成交底。 工法要点(工艺/工序) 1、对总图中不同拼接关系的位置进行实体打样。 2、选择在不影响现场施工的地方进行打样； 3、按照实际施工的标准进行铺贴，评判材质的选择和色 度、大小规格、留缝宽度、对缝关系等设计观感效果。 4、评判施工工艺的难易度、平整度、高低差等工艺指标。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 未按实际铺装材料、规格铺贴施工 铺装随意，未按实际材料、工艺要求进行打样 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：弹石缝宽控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，缝宽均匀； 缝格直顺度高； 与周边铺装统一对缝。 工法要点(工艺/工序) 1、预先设计好弹石铺贴完成后的缝宽，在铺贴时，缝 宽需小于设计缝宽，以便后期洗缝，建议5-8mm。 2、控制平整度时，需采用2m靠尺横纵斜向去搭靠检验 平整度，对不合格的弹石进行修整。 3、应统一进行放线，先施工边带，再施工弹石，用边 带控制弹石的缝宽。 4、铺贴完成后统一洗缝，并用水泥或石材填缝剂进行 勾缝，勾缝需深入缝隙确保牢固。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 弹石厚度不均，平整度差，与收边材质不对缝 弹石大小头，缝宽不统一，缝格不直顺 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：石材铺贴控制要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，缝宽均匀； 先边带施工控制标高及对缝关系； 多拉线严格控制对缝及平整度，平整度范围0~3mm。 工法要点(工艺/工序) 1、正式铺贴前，要彻底清理混凝土垫层上的尘土，并洒水保湿， 以保证干硬灰的强度； 2、干硬灰要控制好比例，并搅拌均匀，并确保手握成团、松开 即散； 3、控制好混凝土垫层的标高，避免干硬灰太厚或者太薄；并且 石材表面要用力砸实，防止后期垫层沉降，造成空鼓； 4、铺贴过程中，一定要多挂线，帮助参考，有利于控制平整度； 5、铺装过程中，及时用靠尺复核，加强过程验收的把控。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |
|  |  | 粗 表面不平整， 板材接缝高低差明显， 缝宽大小不一， 缝格直顺度差 粗 石材空鼓，松动脱落 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：石材园路铺装的施工控制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，缝宽均匀； 石材园路铺装需对缝，模数统一 工法要点(工艺/工序) 1、平面铺装涉及到曲线段时为了保证拼缝方向与行走方向一致， 铺装石材必需使用弧形板过渡。 2、人行景观道路铺装均单向设排坡，就近以1%的坡度坡向收 水口或盲管。 3、石材全部采用红外线切割，尺寸误差不得大于1m。 4、石材颜色均匀，色差较大，必须更换，不得铺贴。 5、收边的铺装边线必须严格控制线条挺直，并且保证绿化种植 土低于铺装面层2—3cm ，防止泥水对铺装面层的污染。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |
|  |  | 粗 | 园路铺装不对缝，弧形园路没有弧形切割 |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水洗石园路铺装的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 水洗石铺装材料均匀，色差小，表面平整 工法要点(工艺/工序) 1、表面有未洗净的砂浆需用1： 5稀释过的盐酸进行清洗。 2、材料颗粒大小均匀，粒径控制在5-8mm，石子要求浑圆 饱满，无破损和杂质，且色差较小。 3、水泥、石子比例控制在1:1.5— 1:2。 5、洗米石道路混凝土基础必须设伸缩缝。 6、不同颜色洗米石必须用铜条或不锈钢条分隔。 7、洗米石铺设前，基础路面必须清理干净。 8、合理选用水泥，浅色石子采用白色水泥，深色石子采用 灰色水泥。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 水洗石色差严重，质感差 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：砖的施工控制 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，缝宽均匀； 对缝考究，平整度高； 避免出现碎砖容易脱落。 |  |  | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  | 工法要点(工艺/工序) 1、应选用加工精度高的砖厂供砖，避免几何模数差引 起的缝宽不均； 2、直线道路首选错缝铺贴，弧形道路选用人字纹铺贴； 3、在于收边石材相接时，调整铺砖角度，选用较大的 砖进行铺贴，避免碎砖出现； 4、控制砖的泛碱。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粗 粗 | 材质几何尺寸存在差异，导致缝宽不均匀 对缝收边不整齐，户型道路上存在碎砖 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：砖的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺步骤 1、石材下料前 ，需现场把大货样板砖进行密实摆放，横向和 竖向分别测量实际尺寸，然后按照实际尺寸确定石材边带下料 尺寸； 2、 优先施工铺贴石材边带，后施工砖铺贴，借助石材边框控 制砖的平整度与对缝关系。 3、 挂线时以砖的棱角处进行挂线，确定砖的缝格直顺度。 4、使用2m+铝合金方管通过斜向与横向搭靠进行平整度检查。 5、优先使用工字缝铺贴，易于控制缝宽及缝格直顺度。 6、砖铺贴完成后，及时做好干砂扫缝，且缝隙内需干砂噻实 饱满，避免松动。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人字缝铺贴 工字缝铺贴 |  |
|  |  | 石材与砖的对缝 铺贴控制 |  |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：碎拼园路铺装的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，板材尺寸均匀 工法要点(工艺/工序) 1、不规则碎拼做法中，板的尺寸要均匀，缝宽要一致，勾缝 的水泥面要低于板材成活面，且水泥面的高度要保持一致。 2、板材避免出现锐角。 3、石材碎拼现场采用机器切割，要求板间缝隙(详设计)均 匀，原色水泥浆勾缝，勾缝面低于板面1~1.5mm，板材短边 ≥150，保证每块板至少5~6个边，拼铺禁止出现平行纹，直 角纹及内角，禁止出现四条以上边缝汇集一个交点。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 板材出现锐角 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：塑胶做法/塑胶跑道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 塑胶完成面平整干净、无污染 工法要点(工艺/工序) 1. 园路基层牢固、不开裂、不起砂。 2.基层表面需干透，施工过程天气良好 。 3.表面平整度需控制在 1mm 范围内。 4、塑胶完成面略低于波打线2-3mm. 5.铺设完成后7天内养护。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 图案边线不顺滑 面层不够平整 |  |  |

分部：景观硬景

工法名称：塑胶做法/塑胶跑道

工艺步骤

1. 第一步施工前彻底清理现场，用清水冲洗待地面干，让水份完

全挥发干透；

2.第二步在干透的水泥地面上涂一层防水加强剂，加强胶面与地

面的粘合度。

1

3

2

3.第三步底面用环保黑橡胶粒按比例配高强度粘合济(胶水)用

专用工具搅拌均匀。

4.第四步用专业工具对图案打底稿

5.第五步采用聚氨酯+固化剂为胶结材料，将底层黑色橡胶颗粒

和面层 EPDM 彩色橡 胶颗粒粘结在一起。

4                                                             5                                        6

1 清扫塑胶铺设区域     2 搅拌橡胶底料    3.修整开缝 4.图案放样     5.搅拌彩色相交颗粒         6.养护

|  | 分部：景观硬景 工法名称：道路边线的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 道路边线应沿着主人流通道方向延伸 工法要点(工艺/工序) 1、应注意道路的主人流动线道路等级，道路边线应始 终顺等级较高的道路延伸； 2、次级道路收边与主道路收边相接。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 收边材质无法表现主道路延伸情况 导致道路分级混乱，层次不清 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：弧形道路的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 圆弧应顺滑； 石材横纵对缝需严控； 石材多为异形板切割。 工法要点(工艺/工序) 1、在图上进行铺装深化图设计，排版沿道路曲线成扇 形发散，确保弧度顺滑 2、弧线范围内石材均为异形板切割加工，并在加工厂 平铺后编号到场； 3、控制板缝宽度确保在原设计要求范围内； 4、现场铺贴时，按照弧线半径进行放线，较宽的道路 需在两侧控制点的基础上在道路中间再增加铺装放线、 标高控制点。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 弧线不顺滑，存在硬折弯 板缝宽度不均，存在大小头 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：汀步的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 弧线应顺滑； 板材多为规整矩形板； 通过缝宽大小头来调节弧度，避免间距过大或过小。 工法要点(工艺/工序) 1、以汀步中轴完成现场的弧度放线，并沿中轴确定两 侧边线； 2、延中轴线等分汀步间隙， 3、将汀步板以等分间隙进行平铺，并旋转角度与两侧 边线垂直； 4、通过PVC线管作为辅助校验调整汀步弧度。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 弧度不顺滑，产生折线 汀步板间距应均匀分布 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水中汀步的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 汀步看起来要有浮在水面上，与水之间的结合效果很好。 工法要点(工艺/工序) 1、汀步的基础平面小于踏步面，看起来汀步看起来象 是浮在水面上，与水之间的结合效果很好。 | 粗糙样例(图) |  | 精工样例(图) |  |
|  |  | 粗 | 汀步整体在水中 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：沥青浇筑收边 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，颗粒均匀； 接口不得有破损； 连接平顺，高差范围0~5mm。 工法要点(工艺/工序) 1. 按道路平石调整井盖高度； 2.沥青浇筑时井圈、平侧石边人工提前铺筑，避免破坏； 3. 压光收面；未冷却前人工用橡皮锤收口。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 与侧石连接有明显高差，接口不顺直 沥青压住井圈,与井圈接口毛糙，有破损 |  |

|  | 工法名称：沥青浇筑收边 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺步骤 1. 喷洒乳化沥青前对侧石用彩条布进行覆盖并固定。彩条布随 摊铺机浇筑动线随段移除。 2. 压光：未冷却前，人工用橡皮锤对平侧石交接部位进行敲平， 并铲平平石上多余沥青。 3. 用钢刷刷除井盖上多余沥青。 4. 人工用橡皮锤和小铲刀对井圈周边进行敲平并铲除多余沥青 颗粒。 | 1 成品保护 |  |
|  |  | 2 平石交界处处理 |  |
|  |  | 3 清除多余沥青 |  |
|  |  | 4 井圈交界处处理 |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铺装基础侧面的处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 表面平整，收边细腻平顺 工法要点(工艺/工序) 1.铺装基础侧面的收口、护角不宜过大，避免影响周边绿化 的种植及苗木的生长； 2.沿线与铺装始终保持水平且覆土饱满，禁止出现塌陷，草 卷土面(草根)低于铺装2cm 3.表面平整度需控制在 1mm 范围内； 3.当与铺装相接时，需要3~4排花卉渐渐外倾过度，使花卉 局部搭至铺装线内。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 覆土太高，泥土容易翻到路面上 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：木平台施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 平面建议首选竹木进行铺贴施工； 使用暗卡固定，表面不留螺丝孔； 龙骨、螺丝孔、暗卡等需统一放线，确保通直。 工法要点(工艺/工序) 1、优先选用竹木进行平板铺贴，龙骨采用脱水性较好的松木 进行施工，建议不小于40mmX40mm，以保证不发生较大形 变量； 2、优先选用暗卡进行施工，缝宽控制在3-5mm，避免缝宽较 大有杂物或女士鞋跟深入缝隙； 3、木平台下部需设置通长排水沟，与龙骨走向垂直，以便快 速导流木平台下方积水避免龙骨变形； 4、安装时需控制整体标高和平整度； 5、对龙骨、明装螺丝孔、暗卡需统一放线，确保观感质量。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 普通木材容易变形，导致高低差、缝宽不均，影响观感。 明装螺丝孔未统一放线左右摇摆，观感较差 |  |  |

3

4

分部：景观硬景

工法名称：  石材与质感材料交接处理

“一句话描述”

粗糙样例(图)

精工样例(图)

通过留缝方式进行分割，避免硬接。

1

2

工法要点(工艺/工序)

1、根据图纸上涂料完成面厚度，放样石材。确保石材饰面和涂 料完成面在一个平面上；

2、石材施工完成，涂料施工前，埋入成品分缝条或者石材线脚 过渡；

3、涂料面层也可以止于一个阴角或者通过一个线脚收头。

粗 涂料饰面与石材硬接

粗 石材与涂料平接未留阴角

|  | 工法名称： 石材与质感材料交接处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺步骤 1.基层处理：对基层有凹凸不平处，先凿平修补，基层表面的 松散砂浆，污垢油漆清除干净。 2.内墙粉刷：砖墙内侧必须用防水水泥砂浆粉刷，防止水外渗。 3.根据图纸上涂料完成面厚度，放样石材。确保石材饰面和涂 料完成面在一个平面上。 3.石材贴面：石材控制线，在墙面用墨线弹出实际尺寸放大样 图，控制石材排版，湿贴石材必须采用专用粘结剂，防止泛碱。 压顶需向内找坡，坡度为2%。压顶与线条打磨需平整顺直。 4.石材施工完成，涂料施工前，埋入成品分缝条或者石材线脚 过渡。 4.防护处理：需要防护的石材必须干净、干燥，不能有污染物 和灰土，表面和内部都不能有明显水分存在。 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：伸缩缝的处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 伸缩缝与铺装结合，在铺装间缝留伸缩缝 工法要点(工艺/工序) 1、路面伸缝是施工时予留的空间缝隙，施工时在伸 缝位置混凝土板顶部放置压缝板条。混凝土凝固后， 伸缝的压缝板及时拔出，然后灌入填缝料，缝是上下 通的，缝宽1.5~2.5CM。 2、路面缩缝是在整体路面切割一条缝，施工时采用 切缝法。即在混凝土达到设计强度的50~70%时，用 切缝机切割成缝，缝宽3~5mm，缩缝一般做到结构 层的1/3到1/2。 | 精工样例(图) |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水景压顶的处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 水景压顶水平整齐 工法要点(工艺/工序) 1、严格控制好水景压顶水平度，确保跌水均匀，石材规格 严格按照设计要求进行铺贴。 2、压顶施工前需对基层标高反复核算，保证压顶施工完毕 后与水平面的间距一致。 3、不同材质衔接处，要整齐，分界清晰、收角处要特殊处 理。特别注意防水、防溅水、防水痕等相关技术的处理。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 水景压顶石材水平度不够，跌水效果差 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水景架空标准工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 水景架空设计，万能支撑器控制铺装水平度，铺装缝隙均匀 工法要点(工艺/工序) 1、严格控制好水景压顶水平度，确保跌水均匀，石材 规格严格按照设计要求进行铺贴。 2、要控制好万能支撑器高度，确保铺装水平度，架空 设计能够很好的防止返碱。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 水景架空铺装缝隙不均匀 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水景马赛克饰面转角处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 马赛克饰面转角必须使用定型材料 工法要点(工艺/工序) 1、马赛克饰面的水景、景墙或花池，底部与立面、立 面与顶面需交接顺滑，自然合理，保证良好的观感的同 时确保游人接触安全。转角区域必须采用定型材料。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 转角衔接粗糙 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：水景防泛碱工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 水景需干净清爽无泛碱 工法要点(工艺/工序) 1. 严格控制结构质量，避免大量的砂浆找平层；抹灰砂浆 可选用溢胶泥，并添加 一定量的减水剂，减少水含量； 2. 水景石材精确下料，避免局部修补； 3. 在粘贴前，可在抹灰层上先满刮一层防水剂，采用具有 防水功能的粘贴剂进行面层粘贴；粘结层填充饱满，不留 缝隙；勾缝密实饱满，有条件时可在接缝处施打 密封胶； 4. 条件允许时可对石材采用渗透性防护剂进行六面防护处 理，使其具有防水性能。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 水景泛碱严重，影响水景品质 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：景墙与地面间衔接标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 景墙与铺装的衔接，铺装需对缝隙，无缝衔接 工法要点(工艺/工序) 1、景墙与地面衔接，保证地面铺装和景墙贴面间无缝， 地面铺装撞立面铺装。 2、与景墙衔接部位地面基础夯实达到设计要求，否则会 出现沉降。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) 立面铺装 地面铺装 粗 立面铺装不对缝，影响景墙效果 |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：立面转角的处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 立面转角衔接自然，对缝 工法要点(工艺/工序) 1、柱饰面为错缝铺贴的，转角处需采用转角砖或石材， 以保证转角自然，对缝均匀； 2、转角石材的拼接，常规工艺为海棠角处理：斜角45°拼 接，倒角5mm。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 面砖切割拼接， 转角爆边、粗糙 石材转角直角拼接，生硬、粗糙 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：建筑主体结构基础与景观基础接口处理节点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 不下沉，不开裂，硬质与硬质交接口流畅 工法要点(工艺/工序) 1、建筑主体基础接口部位植钢筋与钢筋网片相连接， 减少景观沉降； 2、建筑主体基础与景观基础接口处留3mm沉降缝， 将两种具有不同沉降系数基础的装饰面层脱开处理。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗精 | 未植钢筋，基础下沉 植钢筋精细做法 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：建筑主体结构基础与景观基础接口处理节点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺步骤 1、建筑主体基础接口部位植钢筋与钢筋网片相连接，减少景 观沉降。 2、建筑主体基础与景观基础接口处留3mm沉降缝，将两种 具有不同沉降系数基础的装饰面层脱开处理。 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：建筑与硬质铺装衔接标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 室内外高差处理适宜，室外排水禁忌向室内方向放坡 工法要点(工艺/工序) 1、室内外交接处铺装做20mm高差处理，做挡水用，景 观与建筑需做交圈，衔接好室内外铺装； 2、室外部分需要排水放坡，禁忌向室内方向放坡； 3、与建筑交接部分景观施工基础夯实一定要达到设计要 求，严禁发生沉降。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 建筑与铺装之间发生沉降 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：灯具安装基础标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 材料检测到位，基础到位，不倾斜，保证安全 工法要点(工艺/工序) 1、灯具基础为方形混凝土立柱； 2、灯具基础不高出地面完成面； 3、庭院灯基础规格高度需达60CM；多头景观灯基础根据其 高度及重量需达80-100CM； 4、底座高出周边硬质铺装及软景，固定螺栓应做防锈处理。 | 粗糙样例(图) 粗 灯具基础腐烂，安 装不到位导致倒塌 精 施工、安装到位， 有细节处理 | 精工样例(图) |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：灯具安装基础标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺步骤 1、所有过路管线在园路浇注砼层前，及时预埋。埋深距铺装完 成标高下50CM为宜，两边出头。在景观平整回填土、粗平后细 整前埋入到各个点位预埋管。 2、庭院灯基础规格高度需达60CM；多头景观灯基础根据其高 度及重量需达80-100CM。 3、灯具底座与基础预埋件应吻合，预埋地脚螺栓位置准确，螺 纹完整无损伤；地脚螺栓连接牢固。预埋件埋完后安装前应对 螺纹作适当保护。 4、穿线、接线、安装预埋电源接线盒宜位于灯具底座基础内； 灯具内留线的长度应适宜；灯具接地或接零应可靠；灯具的接 线盒盖防水密封垫完整，上紧紧固螺钉时应注意对角上紧，保 证盖板受力均匀；灯具接线时用绝缘胶布、防水胶布多重包 扎。 5、施工完成后检查灯具安装后的垂直度、固定情况，及试灯效 果是否达到设计要求；检查功能区域的照度是否足够、检查灯 光分布是否合理等。 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：压顶做法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 压顶与立面对缝整齐，转角L型整板。 工法要点(工艺/工序) 1、花坛压顶设计中不宜与侧面石材平接，花坛压顶宜外挑 10-20mm 或侧面石材切10mm左右深槽口处理； 2、阳角处宜采用直角铺或L型板，不宜采用45°斜拼； 3、压顶石材厚度不宜小于 30mm； 4、石材压顶长度应≥450MM，每段长度应基本等分，不允许 出现小块驳接； 5、压顶接缝宽度应不大于1.8MM ，接缝填充密实、不透水， 水池跌水压顶必须采用合格防碱材料粘贴； 6、 压顶需倒圆角，压顶异型石材要与立面铺贴对缝； 7、压顶顶面与侧面的加工方式应统一； 8、压顶必须做滴水线条防流坠。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 缝压顶未做滴水线，造成墙面污染 压顶定制加工，板厚不一致，弧度不够圆滑 |  |  |

分部：景观硬景

工法名称：压顶做法

工艺步骤

1、第一步：压顶定按照图纸定制加工，材料进场对其进行保护；

2、第二步 ：根据设计对压顶板进行预铺，挑出色差/破损石材；

1                                                             2

3、第三步压顶夹胶；

4、第四步：花坛压顶间缝隙采用勾缝或打胶处理；

5、第五步：压顶石材安装完成一天后，下口弹一水平墨线，用 切割机将压顶下口修成水平一条线。

3                                                          4

1 进场材料保护     2 挑色差破损石材     3.压顶夹胶 4.打胶勾缝      5. 修整压顶下口平整度

|  | 分部：景观硬景 工法名称：儿童防护施工控制 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 所有转角倒圆角做儿童防护处理，提升细节品质 转角铺装模数对缝 效果要美观、整齐、平整、要有整体性模数化 工法要点(工艺/工序) 1、石材倒圆角处理，拐角处进行打磨； 2、不锈钢转角处打磨硬角做倒圆角柔化处理； 3、防腐木均需抛光打磨，转角多倒圆角处理； 4、所有近人尺度立面转角均需做防护处理。 | 精工样例(图) |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：道牙施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 道牙衔接平顺； 坡度、宽窄变化时需整体考虑功能性及美观性； 道牙控制平整度不控制水平度，缝宽需统一，与周边石 材对缝 工法要点(工艺/工序) 1、需根据现场实际情况进行道牙设计二次深化，确保 道牙的坡度，宽度、形状、规格与现场实际相匹配； 2、整石道牙需注意加工工艺，避免大小头现象； 3、道牙长度不应小于600mm,建议为800-1000mm， 过小规格观感交差； 4、道牙应与周边铺装统一放线，确保对缝关系； 5、道牙间缝宽应统一，采用勾缝处理； 6、转角、坡道处道牙需定制加工。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 异形道牙加工精度差，棱角不圆顺 道牙未考虑与市政或其他功能的相接关系，造型生硬 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：台阶的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 与周边铺装一起进行排版设计； 外侧需要倒角，必要时设计防滑槽； 台阶建议使用密缝铺贴，对台阶板材的加工工艺要求较高 工法要点(工艺/工序) 1、台阶踏步应严格控制平整度及接缝高低差； 2、台阶踏步为了避免内侧积水，平面不能保持水平， 需要适当找坡，外侧比内侧低2-3mm； 3、踏步的缝宽建议为密缝； 4、踏步外侧需要倒角，圆角or斜角均可，避免磕碰行 人； 5、踏石、踢石，以及与之衔接的平面铺装，需统一的 综合考虑对缝关系，避免对缝混乱。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 与周边铺装无对缝关系 踏板未向外侧找坡导致积水 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：边井标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 边井艺术化，融入项目自身符号，增加细节提高精致度 工法要点(工艺/工序) 1、注意缝宽、板材间尺寸搭配、缝与板材间的衔接等 细节，需整齐、平整，要有整体性； 2、景观场地园路边的雨水边井，必须设置在园路收边 石材上，不得设置在园路边绿化区域内。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |
|  |  | 粗边井普通没特色，精致度欠佳 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：截水沟标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 截水沟铺装与周边铺装和谐统一 工法要点(工艺/工序) 1、按要求进行施工放样，开挖基坑。基坑检验合格后， 方可进行砌筑； 2、砌筑前计算层数，并浇水润湿石料，清除杂质； 3、砌筑采用10#砂浆，勾缝、抹面采用10#砂浆；砌 筑砂浆使用定点水泥、砂，并严格按配合比用砂浆拌和 机拌制，砂浆应随拌随用，已凝固的砂浆不得使用。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) 粗截水沟粗糙 |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：取水阀的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 美观隐蔽好看 避免在绿化深处，需踩苗木才能使用 需考虑水外溢的收水功能。 工法要点(工艺/工序) | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 标高高于周边绿化完成面 未能做好隐蔽，且观感较为难看 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：装饰井盖的施工控制(有框) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 管井位置与景观进行叠图，避免管井位置影响景观软硬景； 管网施工前，景观先放线，现场再次核对、划定管井位置。 井盖需与周边铺装同尺寸规格 工法要点(工艺/工序) 1、先叠图，将景观总图与管网总图进行叠图，对明显位置不 合适的井位进行调整，对阴阳井等位置进行标注调整，并在 后期特别关注； 2、现场施工时，在管网施工前进行景观、小市政三方交底； 3、管网施工前景观先放线，现场对管网线路及井位进行点评， 再进行管井的开挖和施工。； 4、井盖采用304不锈钢加工，结合周边铺装尺寸确定井盖规 格。重点区域采用无框井盖增加观感。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 与收边石材的对缝关系不统一， 平整度差，缝宽不均 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：装饰井盖的施工控制(无框) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 井盖做隐藏无边框处理，井盖铺装与周边自然和谐统一 工法要点(工艺/工序) 1、隐形井盖面层铺装与周边铺装统一，板材之间的缝 隙控制统一，对缝。 2、井盖上的材质与环境相结合，铺装对缝，不同材质 延用，使检查井对铺装的影响最小化。 3、化妆井盖槽，上面的钢筋是为了防止其变形；钢丝 网是为了更牢固地固定石材；钢板低于石材成活面，是 减弱井盖的不利效果。 4、孔柱上激光刻印了“雨水”字样，方便分辨井的功 能。此井盖的优点是：效果好，牢固。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 与周边石材色差大 边框未作隐藏处理 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：绿化隐形井盖的控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 井盖的安装需保证牢固； 与周边绿化衔接应整齐美观； 绿化区域内的雨污水检查井，必须使用种植井盖，严禁 使用混凝土井盖。 工法要点(工艺/工序) 1、平整井口周边场地，对井口进行升降井处理； 2、安装井盖时，需安装牢固，收口整齐。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 井口高度与周边场地高差过大 井口收边不整齐，影响苗木栽植 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：嵌草停车位的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 嵌草停车位草不露土，整体干净铺装统一 工法要点(工艺/工序) 1、绿色范围内为植草区域，属停车区域，不得种植乔灌木。 2、0度(平行)停车模式，要求至少每两个停车位间设置植树带一 条。 3、45度及90度停车模式,要求至少每四个车位设置植树带一条。 4、车位间植树带的有效种植宽度不得低于1200mm。 5、车位前沿侧石凸出地面的净标高不得高于80mm。 6、停车位首选铺装材料为植草砖.在保证车位尺寸不变的前提下， 可根据项目的具体情况做调整。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 植草砖模数不统一，收边出现小料石 嵌草长势不好 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：硬铺停车位的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 嵌草停车位草不露土，整体干净铺装统一 工法要点(工艺/工序) 1、硬质铺装，要注意对缝、整板等细节，关注弧形图案材质的 特殊尺寸施工工艺，强调放线环节的重要性。 2、硬质车位排水 放坡需内高外低。 3、非机动车停车位不得用植草砖等嵌草类铺装面层。 4、收边的铺装边线必须严格控制线条挺直，并且保证绿化种植 土低于铺装面层2—3cm ，防止泥水对铺装面层的污染。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 | 嵌草露土严重，施工品质差 |  |  |

|  | 分部：景观硬景 工法名称：铁艺的施工控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “一句话描述” 尺寸合适 工艺细致 安装牢固 工法要点(工艺/工序) 1、施工控制要点：栏杆单位材料自查；施工图审核；安装过 程管控；安装完成后的及时自查；成品保护；端头收口； 2、施工过程中的注意事项： a)铁艺构件安装牢固无松动现象，安装焊缝应满焊，焊缝需通 体打磨、除锈和防腐喷漆涂刷到位； b)收口收头处必须打磨处理，硅胶宽度需一致，无毛刺、粗糙 现象，打胶不污染周边饰面。 c)安装栏杆时不能对砍墙、踏步和操作范围内已施工完的项目， 避免造成破坏。 | 粗糙样例(图) 精工样例(图) |  |  |  |
|  |  | 粗 粗 | 短接称重能力变弱 焊渣较多，无法保证焊接强度 |  |  |