|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **适配标准** | **产品配置** | **关键技术指标** | **铺装工艺** | **产品升级** | **营销卖点** |
| **A标**  **室内装标：**2000-2500元/㎡  **地板预算：**170元/㎡及以上 | 1. 主材推荐   多层实木复合地板；  规格910\*125\*15mm、1210\*165\*15mm；木皮厚度1.2mm；环保等级E0；木皮种类推荐黑胡桃、栎木；表面工艺：平面风格，光泽度按设计效果选定。   1. 辅材推荐   木质踢脚线，含上下口防尘条；  木塑实心踢脚线，含上下口防尘条。 | 1、基材材质要求：桉木、榉木；  2、基材密度：＞0.6g/cm³；  3、含水率6%-12%；  4、耐磨：平面产品≤0.08g/100r，非平面产品≤0.12g/100r；  5、漆膜硬度：平面产品2H，仿古面产品H；  6、环保等级：E0≤0.05mg/m³；  7、施工过程用胶粘剂：甲醛含量＜0.02g/kg，VOC≤ 40 g/L | 悬浮式铺装：作业面交接—清理地面—确定地板铺装方向及形状—铺设防潮地垫（两条防潮地垫连接处必须粘宽的透明胶带）-固定收边条底座—铺装地板—安装地脚线和收边条—卫生清洁—自验—成品保护。  拼装形式：369步步高拼装/55工字拼装 | 表面工艺升级：拉丝套色、拉丝套色再平面、手刮仿古；  环保升级：E0升级为Enf（无醛）；  功能升级：表面普通油漆工艺升级为高耐污油漆工艺。 | 1、表层为天然实木木皮，最大程度的还原了木材的自然纹理，呈现天然质感；2、基材纵横交错的排列结构保证地板稳定性极高，不易变形；3、两年免费质保，使用年限20年以上。 |
| **B标**  **室内装标：**1400-1800元/㎡  **地板预算：**140-170元 | 1. 主材推荐   多层实木复合地板；  规格910\*125\*12mm、910\*125\*15mm；木皮厚度0.6mm；环保等级E0；木皮种类推荐黑胡桃、栎木、水曲柳；表面工艺：平面风格，光泽度按设计效果选定。   1. 辅材推荐   木塑踢脚线，含上下口防尘条。 | 1、基材材质要求：桉木、榉木；  2、基材密度：＞0.6g/cm³；  3、含水率6%-12%；  4、耐磨：平面产品≤0.08g/100r，非平面产品≤0.12g/100r；  5、漆膜硬度：平面产品2H，仿古面产品H；  6、环保等级：E0≤0.05mg/m³；  7、施工过程用胶粘剂：甲醛含量＜0.02g/kg，VOC≤ 40 g/L | 悬浮式铺装：作业面交接—清理地面—确定地板铺装方向及形状—铺设防潮地垫（两条防潮地垫连接处必须粘宽的透明胶带）-固定收边条底座—铺装地板—安装地脚线和收边条—卫生清洁—自验—成品保护。  拼装形式：369步步高拼装/55工字拼装 | 表面工艺升级：拉丝套色、拉丝套色再平面；  环保升级：E0升级为Enf（无醛）；  功能升级：表面普通油漆工艺升级为高耐污油漆工艺。 | 1、表层为天然实木木皮，最大程度的还原了木材的自然纹理，呈现天然质感；  2、基材纵横交错的排列结构保证地板稳定性极高，不易变形；  3、两年保费质保，使用年限20年以上。 |
| **C标**  **室内装标：**650-800元/㎡  **地板预算：**75-140元/㎡ | 1. 主材推荐   浸渍纸饰面木质地板（强化地板、浸渍纸层压多层实木复合地板）；厚度12mm；环保等级E0；表面工艺平面风格，花色按设计选型定制；   1. 辅材推荐   木塑踢脚线，含上下口防尘条。 | 1、基材材质要求：松杂木等纤维；  2、基材密度：＞0.82g/cm³；  3、含水率：3%-7%；  4、耐磨：平面产品≥6000r，  非平面产品≥2500r；  5、吸水厚度膨胀率：≤13 %；  6、环保等级：E0≤0.05mg/m³；  7、施工过程用胶粘剂：甲醛含量＜0.02g/kg，VOC≤ 40 g/L | 悬浮式铺装：作业面交接—清理地面—确定地板铺装方向及形状—铺设防潮地垫（两条防潮地垫连接处必须粘宽的透明胶带）-固定收边条底座—铺装地板—安装地脚线和收边条—卫生清洁—自验—成品保护。  拼装形式：369步步高拼装/55工字拼装 | 表面工艺升级：同步压纹、锯齿纹、浮雕面、手刮面等；  环保升级：E0升级为Enf（无醛）；  饰面材料升级：三聚氰胺纸升级为PP膜饰面。 | 1、原材料采用大亚人造板，装饰纸采用国际知名品牌拉米、夏特、IP，国产知名品牌帝龙等； 2、因表层有三氧化二铝材料，地板耐磨耐刮擦在木质地板中性能最为优异；  3、色牢度高，不易褪色，色泽均匀，无色差；  4、两年保费质保，使用年限15年以上。 |