盛和房产

岩棉薄抹灰外墙外保温系统技术标准

【第一版】

2023年6月

- 施工、验收及产品检验依据：

  - 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》（JG／T 483-2015）

  - 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018

  - 《岩棉板和岩棉条薄抹灰外墙外保温工程技术标准》（JGJ/T 480-2019）

  - 《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011

  - 《外墙保温用锚栓》（JGT366-2012）

  - 《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2019）

  - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2013）

  - 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2018）

  - 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）

  - 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

对于具体项目，产品的施工、验收和产品检验还需符合项目所在地规范以及项目图纸、外保温深化图纸要求。各项指标项目所在地规范以及项目图纸、外保温深化图纸的要求低于本技术要求的按本技术要求执行，高于的按项目所在地要求执行。

- 岩棉外保温系统基本构造及基本要求

2.1.岩棉薄抹灰外墙外保温系统基本构造

| 基层 |  | 系统基本构造 |  |  |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粘结层 | 保温层 | 防护层 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抹面层 |  |  | 饰面层 |  |
| 1 混凝墙，各种砌体墙体 | 2 找平层 | 3 胶粘剂 | 4 岩棉板（条）保温层 | 5 第一道抹面胶浆复合玻纤网 | 6 锚栓 | 7 第二道抹面胶浆复合玻纤网 | 8 涂料及配套产品 |  |

2.2.岩棉板外保温系统应符合以下要求：

1 岩棉板外保温系统与基层墙体必须采用粘锚结合、以锚为主的联结方式；在进行抗风荷载承载能力计算时，应只计入锚栓的承载能力。

2 岩棉板外保温系统施工中，固定岩棉板用粘胶面积不小于被粘贴岩棉板面积的50%，锚钉数量最少不低于8个/m2。

3 抹面层应采用双层玻纤网增强，锚栓圆盘应压住底层玻纤网。

2.3. 岩棉条外保温系统应符合以下要求：

1 岩棉条外保温系统与基层墙体采用粘锚结合、以粘为主的联结方式，在进行抗风荷载承载能力计算时，应只计入胶粘剂的承载能力。

2 岩棉条外墙外保温系统施工中，固定岩棉条用粘胶面积不宜小于被粘贴岩棉条面积的70%，锚栓数量最少不低于6个/m2。

3 抹面层应采用双层玻纤网增强，锚栓圆盘应压住底层玻纤网。

2.4.外保温系统所用锚栓应符合以下要求：

1 应根据基层墙体类别，选用不同类型的锚栓。

2 锚栓的有效锚固深度不应小于50mm；当基层墙体为加气混凝土制品时，锚栓的有效锚固深度不应小于65mm；当基层墙体为多孔砖或空心砌块制品时，应选用有回拧功能的锚栓。

3 拧入式锚栓不得采用敲击式安装方法。

2.5.除了以上基本要求，针对于实际工程，还应确保选择的岩棉外墙外保温系统及构造细节（胶粘面积、锚栓数量等）满足系统抗风压安全性验算的要求。

2.6.勒脚等易受潮部位应采用吸水率低的保温材料。

2.7.岩棉外墙外保温系统饰面层应采用具有良好透气性能的饰面砂浆、外墙涂料等材料，不得采用弹性涂料。

- 系统及系统组成材料性能要求

3.1.岩棉薄抹灰外墙外保温系统性能

岩棉外墙外保温系统性能指标

| 试验项目 |  |  |  |  | 承诺性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性 | 建筑物二层及以上墙面 |  |  |  | 3J级 |
|  | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位 |  |  |  | 10J级 |
| 抗风压值，KPa |  |  |  |  | 不小于工程项目的风荷载设计值 |
| 吸水量（浸水1h），g/m2 |  | 只带有抹面层的系统 |  |  | ≤1000 |
|  |  | 带有全部防护层的系统 |  |  |  |
| 耐冻融性能 | 冻融后外观 |  |  |  | 30次冻融循环后护面层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 |
|  | 护面层与保温层拉伸粘结强度,MPa |  | 岩棉板 |  | 岩棉板破坏 |
|  |  |  | 岩棉带 |  | ≥0.08 |
| 抹面层不透水性 |  |  |  |  | 2h 不透水 |
| 水蒸气湿流密度，g/(m2·h) |  |  |  |  | ≥1.8 |
| 水蒸气透过性能 | 防护层水蒸气渗透阻（m2•h•Pa/g） |  | 混凝土基层墙体 |  | ≤2.83×103 |
|  |  |  | 蒸压加气混凝土基层墙体 |  | ≤1.42×103 |
|  |  |  | 实心砌体等其他基层墙体 |  | ≤2.1×103 |
| 耐候性 | 耐候性试验后外观 |  |  |  | 不得出现饰面层起泡或剥落、护面层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 |
|  | 抹面层与保温层拉伸粘结强度,MPa |  |  | 岩棉板 | 岩棉板破坏 |
|  |  |  |  | 岩棉带 | 平均值≥0.08，允许一个单值小于0.08且大于0.06 |

注:水中浸泡24h,只带有抹面层和带有全部护面层的系统的吸水量均小于500g/m2 时,不检测耐冻融性能。

3.2.胶粘剂

胶粘剂的性能指标：

| 试验项目 |  | 承诺性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，MPa（与水泥砂浆） | 标准状态 | ≥0.7 |
|  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |
|  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.7 |
| 拉伸粘结强度，MPa（与岩棉板） | 标准状态 | 不小于岩棉板的拉伸粘结强力,且破坏在岩棉板内 |
|  | 浸水48h，干燥2h |  |
| 拉伸粘结强度，MPa（与岩棉带） | 标准状态 | 平均值≥0.08，且破坏在岩棉条内，允许一个单值小于0.08且大于0.06 |
|  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.03 |
|  | 浸水48h，干燥7d | 平均值≥0.08，允许一个单值小于0.08且大于0.06 |
| 可操作时间，h |  | 1.5～4 |

注: 用于岩棉板外保温系统的胶粘剂，应同样测试与岩棉条的拉伸粘结强度。

3.3.岩棉板/带

3.3.1. 岩棉板和岩棉带性能指标除符合GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》外，还需符合下表指标：

| 实验项目 |  | 性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩棉板 |  |  | 岩棉带 |  |
|  |  | TR10 | TR15 |  |  |  |
| 密度，kg/m3 |  | ±10% |  |  | ±10% |  |
| 垂直于表面的抗拉强度，KPa |  | ≥10 |  | ≥15 | ≥100 |  |
| 湿热拉伸强度保留率1（%） |  | ≥50 |  |  | ≥50 |  |
| 横向2剪切强度Fτk（kPa） |  | -- |  |  | ≥20 |  |
| 横向2剪切模量（MPa） |  | -- |  |  | ≥1.0 |  |
| 导热系数，W/(m·k)（平均温度25±1℃） |  | ≤0.040 |  |  | ≤0.046 |  |
| 压缩强度，KPa | 厚度≤50mm | ≥20 |  |  |  |  |
|  | 厚度>50mm | ≥40 |  |  |  |  |
| 渣球含量（≥0.25mm的渣球），% |  | ≤7.0 |  |  |  |  |
| 部分浸入短期吸水量（24h）, kg/m2 |  | ≤0.4 |  |  |  | ≤0.5 |
| 部分浸入长期吸水量（28d）, kg/m2 |  | ≤1.0 |  |  |  | ≤1.5 |
| 酸度系数 |  | ≥1.8 |  |  |  |  |
| 氧化钾+氧化钠含量.% |  | ≤5.0 |  |  |  |  |
| 尺寸稳定性（长/宽/高），% |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
| 质量吸湿率，% |  | ≤1.0 |  |  |  |  |
| 憎水率，% |  | ≥98.0 |  |  |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | A级 |  |  |  |  |
| 纤维平均直径，μm |  | ≤6.0 |  |  |  |  |
| 外观 |  | 表面平整，未见有妨碍使用的伤痕、污染、破损 |  |  |  |  |

注：1 湿热处理条件为温度（70±2）℃，相对湿度（90±3）%，放置7d±1h，（23±2）℃干燥至质量恒定后测试；

2剪切强度和剪切模量横向试验时，沿岩棉条的宽度方向施加载荷。

3.3.2.岩棉板和岩棉带尺寸允许偏差   单位为mm

| 项目 |  | 单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 岩棉板 | mm | ±3 |
|  | 岩棉带 | mm | ±2 |
| 长度 |  | mm | +10~-3 |
| 宽度 | 岩棉板 | mm | +5~-3 |
|  | 岩棉带 | mm | ±3 |
| 直角偏离度 |  | mm/m | ≤5 |
| 平整度偏差 |  | mm | ≤6 |

注:本表的允许偏差值以1200mm 长*600mm 宽的岩棉板、1200mm *150mm宽的岩棉带为基准,厚度为30mm~60mm，其它条件下以GB25975的要求为准。

3.4.玻纤网格布

中碱玻纤网格布性能指标：

| 试验项目 | 承诺性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 | ≥160 |
| 断裂伸长率（经纬向），％ | ≤5 |
| 耐碱断裂强力保留率，（经纬向），％ | ≥50 |
| 耐碱断裂强力保留值（经纬向），N/50mm | ≥1000 |

耐碱玻纤网格布性能指标：

| 试验项目 | 承诺性能指标 |
| --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 | ≥160 |
| 断裂伸长率（经纬向），％ | ≤5 |
| 耐碱断裂强力保留率，（经纬向），％ | ≥50 |
| 耐碱断裂强力保留值（经纬向），N/50mm | ≥1000 |
| 氧化锆含量，% | ≥13.7 |
| 氧化锆和氧化钛合量，% | ≥19.2 |

3.5.抹面胶浆

抹面胶浆性能指标：

| 试验项目 |  |  | 承诺性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，MPa（与岩棉板） |  | 标准状态 | 不小于岩棉板的拉伸粘结强度,且破坏在岩棉板内 |
|  |  | 浸水48h，干燥2h |  |
| 拉伸粘结强度，MPa（与岩棉带） |  | 标准状态 | 平均值≥0.08，且破坏在岩棉条内， 允许一个单值小于0.08且大于0.06 |
|  |  | 冻融后 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.03 |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | 平均值≥0.08，允许一个单值小于0.08且大于0.06 |
| 柔韧性 | 压折比 |  | ≤3 |
|  | 抗冲击性 |  | 3J级 |
| 可操作时间，h |  |  | 1.5～4 |
| 吸水量（g/m2） |  |  | ≤500 |
| 不透水性 |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |

3.6.界面剂

用于岩棉条的界面剂的性能指标要求：

| 项目 | 承诺性能指标 |
| --- | --- |
| 容器状态 | 色泽均匀、无杂质、无沉淀、不分层 |
| 冻融稳定性（3次） | 无异常 |
| 储存稳定性 | 无硬块、无絮凝、无明显分层和结皮 |
| 最低成膜温度，℃ | ≤0 |
| 不挥发物含量，% | ≥22 |

3.7.锚栓

其它地区使用时，锚栓性能须符合JG/T366-2012《外墙保温用锚栓》中的要求；如果在上海地区使用，锚栓还必须符合以下规定：

3.7.1.塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺（Polyamide6、Polyamide6.6）、聚乙烯（Polyethylene）或聚丙烯（Polypropylene）制造，不得使用回收的再生材料。

3.7.2.金属钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制造，当采用电镀锌处理时，应符合《紧固件  电镀层》GB/T7267.1的规定。零件的机械性能、尺寸、公差及粗糙度与设计图纸相符且符合现行的相关国家标准的规定。

3.7.3.膨胀套管的直径不应小于8mm，圆盘锚栓的圆盘直径不应小于60mm。

3.7.4.锚栓长度不应小于有效锚固深度、岩棉制品厚度、粘结层和基层墙体找平层厚度之和。

3.7.5.锚栓性能指标：

| 项目 |  | 岩棉板外保温系统用锚栓性能指标 | 岩棉条外保温系统用锚栓性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉承载力标准值Fk（kN） | 普通混凝土墙体(C25) | ≥1.2 | ≥0.60 |
|  | 实心砌体墙体（MU15） | ≥0.8 | ≥0.50 |
|  | 多孔砌块(MU15) | -- | ≥0.40 |
|  | 空心砌块墙体(MU10) | -- | ≥0.30 |
|  | 蒸压加气混凝土砌块墙体(A5.0) | ≥0.6 | ≥0.30 |
| 锚盘抗拉拔力（kN） |  | ≥1.5 | ≥0.50 |
| 锚盘刚度（N/mm） |  | ≥500 | -- |

3.8.配件

与岩棉薄抹灰外墙外保温系统配套使用的附件，如密封膏、密封条、包角条、包边条、盖口条、护角、托架等，应与系统材料配套供应。所采用的所有配件，应与模塑板外保温系统性相容，并应符合国家现行相关标准的规定。

- 施工工艺及技术要求

4.1. 施工准备

4.1.1.施工前应进行以下技术准备：

1 施工人员应进行技术培训，了解材料性能，掌握施工要领，经考核合格后方准上岗。

2 施工方应编制专项施工方案，并对施工人员进行书面技术交底。

3 专项施工方案应包括施工防火措施。

4.1.2.施工前门窗框、阳台栏杆(板)和预埋件应安装完毕，伸出墙面的（设备、管道）联结件应安装完毕，墙上的施工孔洞应堵塞密实。

4.1.3.固定岩棉外保温系统的基层墙体应符合下列规定：

1 基层墙体应有一定的承载能力；

2 基层墙体表面应干燥、清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物；表面不应有粉尘、油迹、苔藓等污物凸起；空鼓和疏松部位应剔除并找平；

3 外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合以下规定。

墙体基面的允许尺寸偏差

| 工程做法 | 项目 |  |  | 允许偏差，≤，mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体工程 | 墙体垂直度 | 每层 |  | 5（2m拖线板检查） |  |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | （经纬仪式吊线检查） |
|  |  |  | >10m | 20 |  |
|  | 表面平整度 |  |  | 5 | （2m直尺和楔形塞尺检查） |
| 混凝土工程 | 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 |  |
|  |  |  | >5m | 10 |  |
|  |  | 全高 | ≤300m | H/30000+20 |  |
|  |  |  | >300m | H/10000且≤80 |  |
|  | 表面平整度 | 2m长度 |  | 8 |  |
| 抹灰工程 | 立面垂直度 |  |  | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
|  | 表面平整度 |  |  | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
|  | 阴阳角方正 |  |  | 4 | 用直角检测尺检查 |

4.1.4.当基层墙体不符合本施工要求4.1.3.条的规定时，必须对基层墙体进行处理，并应符合下列规定：

1 视基层墙体的具体情况，对基层墙体进行处理。必要时，基层墙体表面进行找平处理，找平层应与墙体粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝、粉化、起皮、爆灰等现象；

2 基底的粘接强度不应小于0.3Mpa；

4.1.5.材料存放应符合以下要求：

1 材料进场后，应远离火源。所有材料贮存应做好通风、防火、防潮、防冻措施，严谨雨淋。

2 材料应分类存放并挂牌标明材料名称。

4.1.6.外保温施工主要机具包括磅秤，电动搅拌器，电锤（冲击钻），裁刀，自动（手动）螺丝刀，剪刀，钢丝刷，扫帚，棕刷，开刀，墨斗，抹子，压子，阴阳角抿子，托线板，2m靠尺等。

4.2. 施工条件

4.2.1.施工时，施工环境、基墙及使用材料的温度不应低于5℃，风力不大于5级，雨天不得施工。如施工中突遇降雨，应采取有效遮挡措施，防止雨水冲刷工作面，并于雨后对未经抹面层覆盖的岩棉板或岩棉条进行检查。

4.2.2.夏天施工，施工面应避免太阳直射，必要时可在脚手架或吊篮上搭设防晒布进行遮挡，以避免材料在施工过程中失水过快而出现开裂问题。

4.2.3.施工中，应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，必要时，应做好必要的防护措施。

4.2.4.施工用吊篮或专用脚手架搭设应牢固，并经安全验收合格。

4.2.5.施工现场应具备安全合适的施工用水、电。

4.3. 工艺做法

4.3.1.岩棉外墙外保温系统应按下图所示的流程施工，括号内为选择性工序：

测量、放线

（安装起始托架）

配制胶粘剂

粘贴翻包玻纤网

粘贴岩棉板（带）

批刮抹面胶浆，铺设第一层网格布

外饰面作业

验收

锚栓安装

批刮抹面胶浆，铺设第二层网格布

岩棉外墙外保温系统施工流程图

4.3.2.测量、放线

1 在阴角、阳角、阳台栏板和门窗洞口等部位挂垂直线或水平线等控制线。

2 根据基层平整度误差情况，对超差部分进行处理。

4.3.3.岩棉板/带粘贴前，应对整块板/带的粘结面做表面处理，用不锈钢抹灰刀将厚1mm左右的胶粘剂批刮岩棉板/带的表面纤维中，或根据供应商要求进行表面处理。

4.3.4.安装起始托架或粘贴翻包网（见附录A）

1 粘结前，可根据设计要求在散水坡以上部位用托架钉在基层墙体上安装起始托架，托架距离散水不应低于300mm，且不高于室内地面，托架以上直接粘贴岩棉板/带。

2 也可采用勒脚向上基层粘贴翻包网的做法，此处保温板需采用高密度的模塑聚苯板或挤塑板，密度不低于30kg/m3，其高度可为600mm整板。对保温板各终端部位（侧边外露出）均应在贴板前预粘翻包玻纤网，宽度为保温板厚加200mm，长度根据施工部位具体情况确定。

- 4.3.5.粘贴保温板应按下列操作工艺进行：

1 配制胶粘剂：胶粘剂应在现场按照比例配制，做到计量准确、机械搅拌，搅拌均匀。搅拌好的胶粘剂应避免太阳直射。胶粘剂一次的配制量宜在60分钟内用完。已凝结的胶粘剂不得再加水搅拌使用。

2 保温板粘贴方式（视基层墙体表面平整度之不同，有两种粘贴方法）：

A、条粘法（见附录A）：如果墙面平整（平整度在0.5cm/2.0m范围内），要求采用条粘法粘贴。施工时首先用平边抹灰刀将粘胶均匀地涂到保温板表面上，然后用方齿边抹灰刀（15mm×15mm）拖刮一次，并用适量的建筑粘胶对四边进行封补。

B、点框法（见附录A）：适用于表面平整度在0.5-1.0cm/2.0m 范围内的墙体。施工时首先用抹灰刀沿保温板周边将粘胶均匀地涂到保温板边缘上，然后在板面上根据粘贴面积需求均匀分布粘胶点。粘胶的涂抹厚度视墙面的平整度确定。墙体表面平整度越差，涂抹越厚。

3 保温板粘贴：

A、保温板的粘贴方式根据基层平整度进行选择；对于岩棉板系统粘贴面积率不低于50%，对于岩棉条系统粘贴面积率不低于70%，对于粘贴面积有特殊要求的地区，按当地规范执行。

B、保温板排板（见下图）宜按水平顺序进行，上下应错缝粘贴，阴阳角处应做错茬处理，保温板的拼缝位置不得在门窗口的四角处。

保温板排列示意图

C、保温板粘板时应轻柔均匀挤压板面，随时用托线板检查平整度。每粘完一块板，用2m靠尺将相邻板面拍平，及时清除板边缘挤出的胶粘剂，板与板之间应无“碰头灰”。

D、保温板缝应拼接严密，缝宽超出2mm时应用发泡聚氨酯填填充，拼缝高差不大于1.5mm，保温板安装尺寸允许偏差如下表。

保温板安装允许尺寸偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺，楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 3 | 阴、阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阳角方正 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 5 | 接缝高差 | 1.5 | 用直尺检查 |

4.3.7.第一遍网格布铺设应按以下工艺要求进行：

1 抹面胶浆施工应在保温板粘结完毕且检查验收合格后进行； 抹面胶浆施工前还须根据供应商的建议看是否需要对岩棉板/带进行界面处理，待此步骤完成后进入下道工序。

2 抹面胶浆应按照比例配制，应做到计量准确、机械搅拌，搅拌均匀，一次的配制量宜在60分钟内用完，超过可操作时间后不得再用；

3 先进行门窗洞口、阴阳角细部节点处理：

A、门窗洞口等细部节点处理：应在门窗洞口四角处沿450方向加铺300mm×200mm增强玻纤网（见附录A）。增强玻纤网应置于大面玻纤网的内侧。翻包玻纤网与洞口增强网重叠时，可将重叠处的翻包玻纤网裁掉。

B、墙身阴、阳角增强处理（见附录A）：阴、阳角角可使用网格布双包的方式，也可采用自带网格布的PVC或铝合金包角条/件。

4 在以上细部节点处理完成后，将抹面胶浆均匀涂抹于保温板面，厚度约为2~3mm，在抹面胶浆尚具有良好工作性的时间范围内，将第一道玻纤网格布压入抹面胶浆中，并将从网格中挤出的抹面胶浆从中央向四周抹平抹平。一方面，玻璃纤维网格布应尽量靠近抹面砂浆层的表面，同时，玻纤维网格布充分被防护砂浆包裹。第一遍玻纤网之间拼接严密。

4.3.7.锚栓安装应按以下操作工艺进行：

1 锚栓安装应至少在保温板粘贴24h后进行，钻孔深入基层墙体深度应符合设计和相关标准的要求。

2锚栓的安装数量岩棉条系统不低于6个/平方米，岩棉板系统不低于8个/m2，对于地方规范或设计中有特殊要求的，须按地方规范或设计要求执行。同时，锚栓的安装数量应符合抗风压安全计算的要求。

4.3.8.第二遍玻纤网施工应按以下操作工艺进行：

1 锚栓安装完毕经验收合格后，在第一遍抹面层上批刮抹面胶浆，厚度约为2~3mm；

2 抹抹面胶浆后，即将面层玻纤网压入抹面胶浆中；一方面，玻璃纤维网格布应尽量靠近抹面砂浆层的表面，同时，玻纤维网格布充分被防护砂浆包裹。为了保证铺设玻纤网后抹面层的平整度，可在抹面胶浆凝结前用抹面胶浆适当的找平。

3 玻纤网应从中央向四周抹平，铺贴遇有搭接时，搭接宽度应不小于100mm。

- 4.3.9 外保温抹面层施工完成后，尺寸允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

外保温墙面抹面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 直线度(装饰线) | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

    - 外饰面作业应待抹面层达到饰面施工要求时进行，具体施工方法按相关施工标准进行。

- 工程验收

5.1. 主控项目

5.1.1 所用材料进场后，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和相关标准的要求。

5.1.2 保温板与基层墙体必须粘结牢固，无松动和虚粘现象，且保温板粘结面积率应满足设计及施工方案要求。

5.1.3 锚栓数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求，并做锚固力现场拉拔试验。

5.1.4 保温板的厚度必须符合设计要求。

5.1.5 玻纤网应铺压严实，包覆于抹面胶浆中，不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合设计和本规程的要求。

5.1.6 外墙热桥部位应按照设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。

5.2. 一般项目

5.2.1 保温板（包括隔离带）安装应上下错缝，各板间应挤紧拼严，拼缝应平整，碰头缝不得抹胶粘剂。

5.2.2 玻纤网应铺压严实，包覆于抹面胶浆中，不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度应符合规定要求。增强部位的玻纤网做法应符合设计和本规程的要求。

5.2.3 保温板安装允许偏差应符合下表的规定。

保温板安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检查尺检查 |
| 3 | 阴、阳角垂直 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 4 | 阳角方正 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 5 | 接茬高差 | 1.5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |

5.2.4 外保温墙面抹面层的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

外保温墙面抹面层的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 4 | 用2m靠尺楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 4 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 直线度(装饰线) | 4 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

- 其它要求

6.1. 防火措施与成品保护

6.1.1 外墙外保温工程施工应与用火、用焊作业严格分离。

6.1.2 外墙外保温工程施工中与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等，不得堆放可燃物。

6.1.3 外墙外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。

6.1.4 外墙外保温施工过程及完成后，后续工序与其它正在进行的工序应注意对成品进行保护。禁止在保温墙面上随意剔凿，避免尖锐物品撞击。

6.1.5 门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。

6.2 安全操作要求

6.2.1 施工人员应遵守施工现场各项安全生产、环境保护管理制度，服从现场的统一管理。进入现场必须戴安全帽。施工现场严禁上下抛扔工具等物品。

6.2.2 从事施工作业高度在2米以上时必须采取有效的防护措施，系好安全带，防止坠落。

6.2.3 必须对脚手架进行安全检查，确认合格后方可上人。脚手架应满铺脚手板，并固定牢固，严禁出现探头板。

6.2.4 使用手持电动工具均应设置漏电保护器，戴绝缘手套，防止触电。

6.3 环保措施

6.3.1 外保温工程施工应符合现行地方标准及相关规定的要求。

6.3.2 每道工序应做到活完脚下清，切割后的保温板边角料、碎末等应及时清理，并将废料放置到指定地点。

6.3.3 靠近居民生活区施工时，应控制施工噪声。需夜间运输时，车辆不得鸣笛，减少噪声扰民。

7. 现场材料抽样送检频次

7.1抽检范围：以项目标段为单位，该项目标段内供方所供的全部产品均在抽检范围内，由需方或工程监理单位在施工现场随机见证取样进行检验，由第三方权威机构进行检测。

7.2检测项目：本技术标准、国家、地方及行业相关标准要求达到的指标项目，需方视需要随机选择。

7.3抽检频次及费用：同一项目标段内每种材料每个检验项目抽样不超过1组次，该费用由供方承担；超出次数由需方承担。

7.4如检测不合格按供方违约论处，甲方及需方保留进一步追溯责任权利。

附录A:通用节点做法示意

（a）                                 （b）

（c）

图 A.1勒脚做法

条粘法                             点框法

图 A.2粘贴方式

- 图 A.3门窗洞口玻纤网加强图

图 A.4阴、阳角网格布做法示意图

| 图 A.5窗口(上)做法示意图 |  |
| --- | --- |

| 图 A.6 窗口(下)做法(设计需要时可安装金属窗台板)示意图 |  |
| --- | --- |

| 图 A.7落水管处做法示意图 | 图 A.8穿墙管处做法示意图 |
| --- | --- |