|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **适配标准** | **原材料** | **工艺工法** | **功能配置** | **升级推荐** | **营销卖点** |
| **A标（超零售定制）**  **室内装标：**2000-2500元/㎡  **木门预算：**1800元/樘及以上 | 板材：国标E0级，甲醛释放量达≦0.050mg/m³  门锁：国内一线品牌，304不锈钢材质，方舌使用寿命不少于5万次，斜舌使用寿命不少于10万次；经过24小时乙酸盐雾（中性环境）试验，腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002规定的6级水平  合页：暗藏三维可调铰链，合页使用15万次以后其轴向磨损≤0.76mm，径向磨损≤1.57mm，合页负重≥45kg，门扇下沉≤5.00mm；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的6级水平。  门磁吸：国内一线品牌，全304不锈钢材质，门磁吸使用寿命不少于10万次；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的10级水平  防撞胶条：由耐磨耐高温聚氯乙烯原料生产，应具有防震，防撞，隔音和防风的的功能，要满足耐气候抗老化性能，耐臭氧、耐化学腐蚀特性，无异味，产品具有弹性优、拉伸强度好比重轻、密封性能，材质符合环保E0级标准，甲醛释放量≤0.5mg/L  油漆涂料：进口品牌油漆.面漆采用硬度高、耐磨性强、耐黄变的高档次环保PU和PE油漆；符合国家环保要求。至少经4次打磨，4次底漆，2次面漆，流平性、附着力、透明度好，色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好。  门底隔音条:以铝合金材质外壳通过相关联动机构联动灰色软胶以达到隔音效果的功能性产品，伸缩顺畅，无杂音、脱轨，各连接件连接牢固；经过48小时乙酸盐雾（中性环境）试验，腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的4级水平 | 门扇厚度：40mm  门扇结构：采用五层复合结构，表面两面为饰面层，饰面层下面两面为过渡层，中间为龙骨架芯层，此结构为奇数结构，其性能更加牢固、不易变形、稳定性更好  门扇结构用料：两面饰面层：烤漆、木皮+油漆；两面过渡层：高密度板/多层实木板；中间芯层：龙骨架为LVL多层实木板，填充料为桥洞力学板、实木满填（90%）  UV漆：用于底漆喷涂时使用；固化时间1～3秒，指压试做4小时，附着力要求达到1级标准，硬度达到1H～3H之间  PU漆：用于底漆、面漆喷涂时使用；待干时间48h，附着力要求达到1级标准，硬度≥HB，耐黄变△E＜3/6h，耐黄变测试方法按照GB/T 23983-2009 《木器涂料耐黄变性测定法》标准相关规定测定  白乳胶：用于木皮贴面、板材复合时使用；密度1.0g/cm³，胶粘度为5500-8500cpa（5#/10rpm/27℃），固体含量为48%-52%，PH值为3—7,比重约1.1,最低成膜温度＜5℃,压缩剪切干强度9.8MPa,压缩剪切湿强度3.9MPa | 磁吸门锁  防潮耐磨  门底隔音、防尘条 | 不锈钢门套板+门套线  门楣板  装饰铝条 | 1、环保：高于行业排放标准；  2、超零售标准：全球顶级材料，最优质的隔音防潮结构，最耐用的五金配件  3、五年免费质保（门扇、门套，五金门锁、合页、门吸） |
| **B标（同零售定制）**  **室内装标**：1600~2000元/㎡  **木门预算：**1200元/樘及以上 | 板材：国标E1级，甲醛释放量达≦0.124mg/m³  门锁：国产一线品牌，304不锈钢+合金材质，方舌使用寿命不少于5万次，斜舌使用寿命不少于10万次；经过24小时乙酸盐雾（中性环境）试验，腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002规定的6级水平  合页：三维可调节铰链，304不锈钢材质，合页使用15万次以后其轴向磨损≤0.76mm，径向磨损≤1.57mm，合页负重≥45kg，门扇下沉≤5.00mm；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的6级水平。  门磁吸：国产一线品牌，不锈钢或其他合金材料加工制作而成，门磁吸使用寿命不少于10万次；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的10级水平  防撞胶条：由耐磨耐高温聚氯乙烯原料生产，应具有防震，防撞，隔音和防风的的功能，要满足耐气候抗老化性能，耐臭氧、耐化学腐蚀特性，无异味，产品具有弹性优、拉伸强度好比重轻、密封性能，材质符合环保E1级标准，甲醛释放量≤1.5mg/L  门底隔音条:以铝合金材质外壳通过相关联动机构联动灰色软胶以达到隔音效果的功能性产品，伸缩顺畅，无杂音、脱轨，各连接件连接牢固；经过48小时乙酸盐雾（中性环境）试验，腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002的4级水平 | 门扇厚度：40mm  门扇结构：采用五层复合结构，表面两面为饰面层，饰面层下面两面为过渡层，中间为龙骨架芯层，此结构为奇数结构，其性能更加牢固、不易变形、稳定性更好  门扇结构用料：两面饰面层：PVC；两面过渡层：高密度板；中间芯层：龙骨架为LVL多层实木板，填充料为桥洞力学板 | 防潮耐磨  隔音性好 | 烤漆、木皮贴皮  磁吸门锁  实木条（90%） | 1、环保：板材达到国标E0级，高于行业排放标准；  2、与零售标准：中国顶级材料，优质的隔音防潮结构，耐用的五金配件  3、三年免费质保（门扇、门套，五金门锁、合页、门吸） |
| **C标（非零售同款）**  **室内装标：**1200-1600元/㎡以下  **木门预算：**约900元/樘及以上 | 板材：国标E1级，甲醛释放量达≦0.124mg/m³  门锁：国产品牌，304不锈钢材质+合金材质，方舌使用寿命不少于5万次，斜舌使用寿命不少于10万次；经过24小时乙酸盐雾（中性环境）试验，腐蚀等级不低于GB/T 6461-2002规定的6级水平  合页：三维可调节铰链，不锈钢材质，合页使用15万次以后其轴向磨损≤0.76mm，径向磨损≤1.57mm，合页负重≥45kg，门扇下沉≤5.00mm；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的6级水平。  门磁吸：国产品牌，合金材质，门磁吸使用寿命不少于10万次；进行24小时中性盐雾试验，结果不应低于GB/T 6461-2002规定的10级水平  防撞胶条：由耐磨耐高温聚氯乙烯原料生产，应具有防震，防撞，隔音和防风的的功能，要满足耐气候抗老化性能，耐臭氧、耐化学腐蚀特性，无异味，产品具有弹性优、拉伸强度好比重轻、密封性能，材质符合环保E0级标准，甲醛释放量≤0.5mg/L | 门扇厚度：40mm  门扇结构：采用五层复合结构，表面两面为饰面层，饰面层下面两面为过渡层，中间为龙骨架芯层，此结构为奇数结构，其性能更加牢固、不易变形、稳定性更好  门扇结构用料：两面饰面层：双饰面、PVC；两面过渡层：密度板；中间芯层：龙骨架为LVL多层实木板，填充料为复合型材（60%）、蜂窝纸 | 防潮耐磨 | 门扇内部结构：实木条（60%）  国产一线五金门锁、合页、门吸，采用304不锈钢 | 1、环保：板材达到国标E0级，高于行业排放标准；  2、国内知名原材料供应商；  3、两年免费质保（门扇、门套，五金门锁、合页、门吸） |