|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **适配标准** | **原材料** | **工艺工法** | **功能配置** | **升级推荐** | **营销卖点** |
| **A标（超零售定制）**  **室内装标：**2000-2500元/㎡  **橱柜预算：**2500元/延米及以上 | 柜体板材：国标E0级，甲醛释放量达≦0.050mg/m³  铰链：纯进口集成阻尼，耐疲劳测试：30万次以上；经48小时中性盐雾试验，腐蚀等级不低于9级  路轨：进口品牌全托底豪华阻尼抽/钢制豪华阻尼抽/三节钢珠路轨；路轨载荷30kg以上，连续运行5万次以上无损伤  功能性五金：进口品牌功能性五金，或国内顶尖品牌功能性五金。导轨使用不锈钢材料制作，确保五年内不出现锈蚀现象，承载不低于25Kg  台面：进口品牌亚克力人造石：厚度：12±0.3mm；板材巴氏硬度PMMA≥65，UPR≥60，冲击韧性≥4KJ/M2，弯曲强度≥40Mpa,耐磨性≤0.6；进口品牌/国内顶级一线品牌石英石：厚度：2.0/1.5mm，石英晶体含量90%-93%（SiO2 ）、树脂（含量不低于5%）、颜料及助剂；放射性A类符合国家标准；具有很强的耐磨性能，莫氏硬度为7.5级；巴氏硬度88；耐污染，抗酸碱，防火、耐高温，其熔点在1300度，优良的抗弯曲性能，抗冲击力强  封边：进口封边材质，正视面封1.3~1.5mm厚PVC，其它三边1.0mmPVC  柜体热熔胶：进口封边热熔胶  柜体饰面：双面贴进口浸渍胶膜纸  门板：烤漆：原装进口的ICA底漆，面层进口油漆或国内一线品牌油漆；实木贴皮，木皮厚度≧0.45mm，原木木皮采用北美进口的红橡及樱桃、枫木等原木 | 地柜铝横梁（铝合金厚度0.6mm，根据台面的规格任意截取，可直接用螺丝与柜体固定。）  台面：20mm/15mm花纹板石英石薄边平铺/15mm亚克力一体成型前后挡水/20mm花纹板石英石前挡水一体  水槽柜底板：防水铝箔板/雪氟板  铰链采用欧标螺丝  吊码：单个吊码承重力50公斤 | 调味拉篮  碗盘拉篮（三抽）  转角拉篮  米箱  吊柜拉篮  刀叉盘  吊柜嵌入式条形灯 | 骊住轻松抽  高柜拉篮  升降插座  墙面挂件  未来窗 | 1、环保：板材达到国标E0级，高于行业排放标准；  2、超零售标准：全球顶级材料，夏王饰面纸、百隆/海蒂诗五金，国内顶级20mm厚的石英石或进口杜邦亚克力（工程项目名首创）、进口的凯斯宝玛功能五金；  3、五年免费质保（柜体、台面、铰链滑轨） |
| **B标（同零售定制）**  **室内装标**：1600~2000元/㎡  **橱柜预算：**约1600元/延米及以上 | 柜体板材：国标E1级，甲醛释放量达≦0.124mg/m³  铰链：国产一线品牌，外置阻尼，耐疲劳测试：30万次以上；经48小时中性盐雾试验，腐蚀等级不低于9级  路轨：国产一线品牌，钢珠式抽屉滑轨/托底阻尼路轨/双层钢侧板静音阻尼抽，连续运行5万次以上无明显损伤  功能五金：国内一线品牌功能性五金品牌，导轨使用不锈钢材料制作，确保三年内不出现锈蚀现象，承载不低于25Kg  台面：国内一线品牌石英石：厚度：2.0mm/1.5mm，石英晶体含量90%-93%（SiO2 ）、树脂（含量不低于5%）、颜料及助剂；放射性A类符合国家标准；具有很强的耐磨性能，莫氏硬度为7.5级；巴氏硬度88；耐污染，抗酸碱，防火、耐高温，其熔点在1300度，优良的抗弯曲性能，抗冲击力强；国产亚克力人造石：厚度：12±0.3mm；板材巴氏硬度PMMA≥65，UPR≥60，冲击韧性≥4KJ/M2，弯曲强度≥40Mpa,耐磨性≤0.6；  封边：国产一线品牌封边材质，四面封1.0mm厚PVC  柜体热熔胶：国产一线品牌封边热熔胶  柜体饰面：双面贴国产一线品牌浸渍胶膜纸  PVC膜：国产一线品牌，PVC厚度达到0.35mm以上；烤漆：原装进口的ICA底漆，面层国内一线品牌油漆 | 地柜铝横梁  台面：20mm薄边平铺或15mm前挡水一体  水槽柜底板：防水铝箔板/雪氟板  铰链采用欧标螺丝  吊码：单个吊码承重力50公斤  门板：PVC吸塑/烤漆门板 | 调味拉篮  抽屉  吊柜嵌入式灯带 | 凯斯宝玛调味拉篮  碗盘拉篮  刀叉盘  米箱  进口品牌人造石/石英石 | 1、环保：板材达到国标E0级，高于行业排放标准；  2、与零售同款：超欧洲最高环保标准板材，全球顶级材料夏王饰面纸、DT5/海福乐一线五金、国内顶级膜皮，20mm石英石，水槽雪弗板、铝横梁、铝封边等；  3、预留600mm宽标准柜，满足日常使用同时，可满足市面上大部分洗碗机、消毒柜、烤箱等加载  4、五年免费质保（柜体、台面、铰链滑轨） |
| **C标（非零售同款）**  **室内装标：**1200-1600元/㎡以下  **橱柜预算：**约1200元/延米 | 柜体板材：国标E1级，甲醛释放量达≦0.124mg/m³  铰链：国产知名品牌，液压阻尼，耐疲劳测试：25万次以上；经72小时中性盐雾试验，腐蚀等级不低于9级  路轨：国产知名品牌，钢珠式抽屉滑轨，连续运行4万次以上无明显损伤  功能五金：国内知名品牌功能性五金品牌，确保三年内不出现锈蚀现象，承载不低于25Kg  台面：国内知名品牌石英石：厚度：1.5mm，石英晶体含量90%-93%（SiO2 ）、树脂（含量不低于5%）、颜料及助剂；放射性A类符合国家标准；具有很强的耐磨性能，莫氏硬度为7.5级；巴氏硬度88；耐污染，抗酸碱，防火、耐高温，其熔点在1300度，优良的抗弯曲性能，抗冲击力强；国产亚克力人造石：厚度：12±0.3mm；板材巴氏硬度PMMA≥65，UPR≥60，冲击韧性≥4KJ/M2，弯曲强度≥40Mpa,耐磨性≤0.6；  封边：国产知名品牌封边材质，四面封1.0mm厚PVC  柜体热熔胶：国产知名品牌封边热熔胶  柜体饰面：双面贴国产知名品牌浸渍胶膜纸  PVC膜：国产知名品牌，PVC厚度达到0.16mm以上；双饰面门板：三聚氰胺板 | 地柜铝横梁  台面：15mm薄边平铺或直挂  水槽柜底板：防水铝箔  吊码：单个吊码承重力50公斤  门板：PVC吸塑或三聚氰胺板 | 调味拉篮或抽屉 | PVC膜：南亚共和/好奇  铰链：百隆外置阻尼  抽屉 | 1、环保：板材达到国标E0级，高于行业排放标准；  2、国内知名原材料供应商；  3、15mm厚石英石，给你的台面更多保障；   1. 预留600mm宽标准柜，满足日常使用同时，可满足市面上大部分洗碗机、消毒柜、烤箱等加载   4、两年免费质保（柜体、台面、铰链滑轨） |